| 聚丙烯树脂（PP） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 性质 | 产品牌号 | 熔体流动速率 | 等规指数 % | 拉伸屈服应力 | 弯曲模量 | 简支梁冲击强度 | 悬臂梁冲击强度 | 典型用途 | 生产企业 |
| 单位 |  |  | g/10min | （m/m) | （MPa） | （MPa） | KJ/m2 | KJ/m2 |  |  |
| 拉丝料 | 均聚 | T30S | 2.4-3.3 | 97.2-97.8 | 30.0-33.0 | _ | 3.0 | _ | 挤出扁丝，及片材。可用于编织袋、捆扎绳，也常用于小型注塑件、以及片材类产品 | 大庆石化 大庆炼化 兰州石化 抚顺石化 独山子石化 宁夏石化 呼和浩特石化 华北石化 |
| 拉丝料 | 均聚 | S1003 | 3.1 | 98.6 | 36.0 | 1450 |  | 43.5(J/M) | 挤出扁丝，及片材。可用于编织袋、捆扎绳，也常用于小型注塑件、以及片材类产品 | 独山子石化 |
| 拉丝料 | 均聚 | 1102K | 3.3 | 98.8 | 33.0 | 1380 | 3.5 |  | 挤出扁丝，及片材。可用于编织袋、捆扎绳，也常用于小型注塑件、以及片材类产品 | 锦西石化 |
| 拉丝料 | 均聚 | L5E89 | 3.0 | 98.0 | 31.0 | _ | 3.2 |  | 挤出扁丝，及片材。可用于编织袋、捆扎绳，也常用于小型注塑件、以及片材类产品 | 四川石化或 抚顺石化 |
| 拉丝料 | 均聚 | HP55J | 2.9 | 96.4 | 32.6 | 1220 | 3.4 |  | 挤出扁丝，及片材。可用于编织袋、捆扎绳，也常用于小型注塑件、以及片材类产品 | 大庆炼化 |
| 薄膜料 | BOPP （均聚） | T28FE | 2.8-2.9 | 96.5-97.0 | 31.8 | 1140-1200 | 4.3 |  | 高速BOPP薄膜专用料，广泛的应用于各类包装、食品包装或作为多层复合膜基材 | 兰州石化 |
| 薄膜料 | BOPP （均聚） | L5D98 | 2.9-3.0 | 96.1-96.5 | 28.5-30.0 |  |  |  | 高速BOPP薄膜专用料，除了适用于各类包装膜以外，也常用于书籍覆膜的生产。 | 抚顺石化 |
| 薄膜料 | BOPP （均聚） | T38F | 2.9 | 96.5-96.7 | 31.0-31.8 | 1100-1120 | 3.0-4.2 |  | BOPP薄膜专用料，广泛的应用于各类包装、食品包装或作为多层复合膜基材 | 兰州石化或 大庆石化 |
| 薄膜料 | BOPP （均聚） | T36F | 3.1 | 97.2 | 32.4 |  |  |  | BOPP薄膜专用料，广泛的应用于各类包装、食品包装或作为多层复合膜基材 | 大连石化或 抚顺石化 |
| 薄膜料 | BOPP （均聚） | HB28F | 3.1 | 96.0-96.5 | 33.0 | 1400 | 3.1 |  | BOPP薄膜专用料，广泛的应用于各类包装、食品包装或作为多层复合膜基材 | 华北石化 |
| 薄膜料 | BOPP （共聚） | T1005 | 5.5 |  | 20 | 650 | 6.5-7.0 |  | 三元共聚BOPP热封层专用料，良好的热封温度和强度，可用于BOPP热封层，也可用于POF热封层的生产 | 独山子石化 |
| 薄膜料 | CPP （均聚） | HT07FC | 8.3 | 97.8 | 33.0 | 1250 |  |  | 均聚CPP专用料，良好的加工性能和光学性能，适用于各类流延包装膜的芯层的生产。含开口爽滑剂。 | 呼和浩特石化 |
| 薄膜料 | CPP （均聚） | CP35F | 8.0 | 97.5 | 32.0 | 1220 |  |  | 均聚CPP专用料，良好的加工性能和光学性能，适用于各类流延包装膜的芯层的生产。含开口爽滑剂。 | 大庆石化 |
| 薄膜料 | CPP （共聚） | W0723F | 7.5 |  | 24.0 | 850 |  | 40(J/M) | 二元共聚CPP，含开口爽滑剂，适用于流延复合膜的电晕层生产，广泛的应用于各类食品包装或产品包装 | 独山子石化 |
| 薄膜料 | CPP （共聚） | W725EF | 7.5 |  | 24.0 | 850 |  | 40(J/M) | 二元共聚CPP，不含爽滑剂，适用于蒸煮膜或镀铝膜的生产 | 独山子石化 |
| 薄膜料 | CPP （共聚） | RP210M | 8.0 |  | 25.0 | 850 |  |  | 二元共聚CPP，含开口爽滑剂，适用于各类流延包装膜的生产 | 大庆炼化 |
| 薄膜料 | CPP （共聚） | T1007 | 7.0 |  | 21.0 | 600 | 5.5 |  | 三元共聚CPP热封层专用料，高清晰度，高光泽，低热封温度，广泛的应用于各类流延复合包装膜的热封层。含开口爽滑剂 | 独山子石化 |
| 薄膜料 | CPP （共聚） | EPB08F | 7.0 |  | 20.0 | 510 | 9.0 |  | 三元共聚CPP热封层专用料，高清晰度，高光泽，低热封温度，广泛的应用于各类流延复合包装膜的热封层。含开口爽滑剂 | 兰州石化 |
| 薄膜料 | CPP （共聚） | T1007D | 7.0 |  | 21.0 | 600 | 5.5 |  | 三元共聚镀铝CPP热封层专用料，高清晰度，高光泽，低热封温度，广泛的应用于各类流延镀铝包装膜的热封层。不含爽滑剂 | 独山子石化 |
| 薄膜料 | CPP （共聚） | EPB08FA | 7.3 |  | 20.0 | 510 | 9.0 |  | 三元共聚镀铝CPP热封层专用料，高清晰度，高光泽，低热封温度，广泛的应用于各类流延镀铝包装膜的热封层。不含爽滑剂 | 兰州石化 |
| 纤维料 | 均聚 | S2040 | 40 | 97.0 | 34.5 | 1300 |  | 18.7(J/M) | 高熔指PP纤维料，良好的流动性，优异的纺丝性能，低气味，适用于纺粘法无纺布，也可用于细旦短纤。广泛的应用于医疗卫生材料 | 独山子石化 |
| 纤维料 | 均聚 | NX40S | 43 | 97.1 | 31.0 | 1150 |  |  | 高熔指PP纤维料，良好的流动性，优异的纺丝性能，低气味，适用于纺粘法无纺布，也可用于细旦短纤。广泛的应用于医疗卫生材料 | 宁夏石化 |
| 纤维料 | 均聚 | H39S-2 | 45 | 97.0 | 30 | 1140 |  |  | 高熔指PP纤维料，良好的流动性，优异的纺丝性能，低气味，适用于纺粘法无纺布，也可用于细旦短纤。广泛的应用于医疗卫生材料 | 大连石化 |
| 纤维料 | 均聚 | HP565S | 39 | 96.7 | 32.0 | 1250 | 2.1 |  | 高熔指PP纤维料，良好的流动性，优异的纺丝性能，低气味，适用于纺粘法无纺布，也可用于细旦短纤。广泛的应用于医疗卫生材料 | 大庆炼化 |
| 纤维料 | 均聚 | HT40S | 42 | 97.2 | 32.0 | 1150 |  |  | 高熔指PP纤维料，良好的流动性，优异的纺丝性能，低气味，适用于纺粘法无纺布，也可用于细旦短纤。广泛的应用于医疗卫生材料 | 呼和浩特石化 |
| 纤维料 | 均聚 | Z30S | 25 | 97.1 | 31.5 | 1100 |  |  | 适用于低旦BCF和短纤及纺粘法无纺布的生产，用于地毯、以及纺粘无纺布包装袋等产品。 | 抚顺石化或 兰州石化或 大庆炼化 |
| 纤维料 | 均聚 | S900 | 35 | 97.0 | 35.0 |  |  |  | 适用于低旦BCF和短纤及纺粘法无纺布的生产，用于地毯、以及纺粘无纺布包装袋等产品。 | 兰州石化 |
| 纤维料 | 均聚 | Z69-1 | 25 | 96.5 | 32.5 | 1200 |  |  | 适用于低旦BCF和短纤及纺粘法无纺布的生产，用于地毯、以及纺粘无纺布包装袋等产品。 | 大连石化 |
| 管材料 | 抗冲共聚 | ZK0640P | 0.35 |  | 25.1 | 970 |  | 510(J/M) | PP冷水管材料，具有优异的加工性能和低温抗冲击性能，适用于冷水管材及家用给排水管道 | 独山子石化 |
| 管材料 | 抗冲共聚 | PPB4228 | 0.35 |  | 26.0 | 1050 | 8.0 (-20℃) |  | PP冷水管材料，具有优异的加工性能和低温抗冲击性能，适用于冷水管材及家用给排水管道 | 大庆炼化 |
| 管材料 | 无规共聚 | PA14D | 0.25 |  | 23.0 | 650 | 52 |  | PP热水管材料，具有优异的加工性能，及抗高温蠕变和抗低温冲击性能，广泛的应用于家装热水管道系统、工程给排水系统等 | 大庆炼化 |
| 管材料 | 无规共聚 | PA14D-2 | 0.28 |  | 24.0 | 780 | 40 |  | PP热水管材料，具有优异的加工性能，及抗高温蠕变和抗低温冲击性能，广泛的应用于家装热水管道系统、工程给排水系统等 | 大庆炼化 |
| 管材料 | 无规共聚 | T4401 | 0.25 |  | 23.0 | 660 | 43 |  | PP热水管材料，具有优异的加工性能，及抗高温蠕变和抗低温冲击性能，广泛的应用于家装热水管道系统、工程给排水系统等 | 独山子石化 |
| 注塑料 | 均聚 | V30G | 18.0 | 97.0 | 31.0 | 1200 | 2.1 |  | 薄壁制品、家用器皿、玩具、盖子和罩子 | 大庆炼化或 兰州石化或 抚顺石化 |
| 注塑料 | 均聚 | HP500P | 17.0 | 96.5 | 31.5 | 1220 | 2.9 |  | 与V30G性能接近,具有良好的流动性，适用于家庭器皿，盖子和罩子，玩具等 | 大庆炼化 |
| 注塑料 | 均聚 | HP500N | 12.0 | 96.5 | 31.0 | 1150 | 3.1 |  | 与X30G性能接近,主要用于家用器皿、玩具、工业用零件、盖子和罩子等产品的生产. | 大庆炼化 |
| 注塑料 | 均聚 | H9018 | 55.0 | 97.0 | 39.5 | 1880 |  | 2.4 | 薄壁注塑料，具有优异的流动性、高刚性以及透明性，适用于生产一次性餐盒等家用器皿。 | 兰州石化 |
| 注塑料 | 均聚 | HPP1850 | 55.0 | 96.5 | 37.0 | 1800 | 1.3 |  | 薄壁注塑料，具有优异的流动性、高刚性以及透明性，适用于生产一次性餐盒等家用器皿。 | 抚顺石化 |
| 注塑料 | 抗冲共聚 | EPS30R | 1.6 |  | 25.0 | 980 | 5.1 |  | 有较好的抗冲击强度，用于重（载荷）包装、周转箱、油漆桶等。 | 独山子石化或 兰州石化或 大庆炼化 |
| 注塑料 | 抗冲共聚 | K8003 | 2.6 |  | 24.0 | 1200 |  | 650(J/M) | 具有良好的抗冲击性能和刚性平衡，适用于重载部件、汽车部件、挤出制品、蓄电池外壳等制品 | 独山子石化 |
| 注塑料 | 抗冲共聚 | CI36D | 2.4 |  | 23.0 | 1050 | 4.3 |  | 具有良好的抗冲击性能和刚性平衡，适用于重载部件、汽车部件、挤出制品、蓄电池外壳等制品 | 四川石化 |
| 注塑料 | 抗冲共聚 | SP179 | 10.0 |  | 21.0 | 980 | 48 |  | 特殊的聚合物弹性体，具有极好的抗低温冲击性能，中等硬度，适用于重载部件、汽车注塑部件、汽车保险杠等 | 兰州石化或 大庆炼化 |
| 注塑料 | 抗冲共聚 | EP533N | 29.0 |  | 21.0 | 1000 | 9.5 |  | 具有良好的流动性能，同时兼具良好的刚性和韧性，主要用于汽车部件改性用基础料 | 兰州石化 |
| 注塑料 | 抗冲共聚 | EP531N | 24.0 |  | 19.0 | 850 | 48 |  | 具有良好的冲击性能和流动性，适用于汽车改性料、重载部件等制品 | 兰州石化 |
| 注塑料 | 抗冲共聚 | EP28HA | 29.0 |  | 22.0 | 900 | 10.0 |  | 具有良好的冲击性能和流动性，适用于小家电、玩具、家用器皿等制品 | 兰州石化 |
| 注塑料 | 抗冲共聚 | K9928H | 27.0 |  | 23.0 | 1320 |  | 136(J/M) | 洗衣机内筒专用料。具有良好的加工流动性和抗冲击性能，适用于家电部件如洗衣机内筒、波轮等。 | 独山子石化 |
| 注塑料 | 无规共聚 | K4826 | 24.0 |  | 30.0 | 1220 |  | 35.5(J/M) | 透明PP,具有良好的透明度，光泽度和耐热性能。已通过国家医疗包装材料认证，适用于输液瓶，也可用于家用储存容器，微波炉容器等 | 独山子石化 |
| 注塑料 | 无规共聚 | K4912 | 12.5 |  | 29.5 | 950 |  | 39(J/M) | 透明PP,具有良好的透明度，光泽度。已通过国家医疗包装材料认证，适用于生产注射器，医用塑料瓶，家用容器等 | 独山子石化 |
| 注塑料 | 无规共聚 | RP260 | 11.0 |  | 30.0 | 1000 | 4.5 |  | 透明PP,具有良好的透明度，光泽度。已通过国家医疗包装材料认证，适用于生产注射器，医用塑料瓶，家用容器等 | 兰州石化 |
| 注塑料 | 无规共聚 | RP340R | 22.0 |  | 27.5 | 980 | 5.3 |  | 透明PP,具有良好的透明度，光泽度和耐热性能。已通过国家医疗包装材料认证，适用于输液瓶，也可用于家用储存容器，微波炉容器等 | 兰州石化 |
| 注塑料 | 无规共聚 | RP342N | 12.0 |  | 29.5 | 1050 | 4.3 |  | 透明PP,具有良好的透明度，光泽度。已通过国家医疗包装材料认证，适用于生产注射器，医用塑料瓶，家用容器等 | 兰州石化 |

| 高密度聚乙烯树脂（HDPE） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 产品牌号 | 熔体流动速率 | 密度 | 拉伸屈服应力 | 拉伸断裂标称应变 | 典型用途 | 生产企业 |
| 单位 |  | g/10min | （g/cm3) | （MPa） | % |  |  |
| 拉丝料 | 5000S | 0.9-1.1 | 0.952 | 23-24 | 390-580 | 具有良好的加工性能，适用于单丝、绳索、渔网、小中空容器和撕裂膜等 | 大庆石化或 兰州石化 |
| 拉丝料 | FHF7750M | 1 | 0.953 | 27 | 800 | 具有良好的加工性能，适用于单丝、绳索、渔网、小中空容器和撕裂膜等 | 抚顺石化 |
| 大中空料 | DMDA-6143 | 15（21.6kg） | 0.952 | 28 | 32 | 宽分子量分布，具有良好的加工性能，用于生产中型中空容器，50-150L升容器 | 大庆石化 |
| 大中空料 | DMDB4506 | 6.6 | 0.947 | 23.8 | 825 | IBC桶专用树脂，己烯-1共聚，宽分子量分布，拥有优异的力学性能和加工性能，以及完美的刚性和韧性的平衡。具有良好的低熔垂性能，可用于吹塑生产IBC桶、农业用储罐等200L以上的大型中空容器。 | 大庆石化 |
| 大中空料 | DMDA6045 | 6.6 | 0.947 | 23.8 | 825 | HDPE汽车油箱专用料，铬系催化剂体系产品，采用Univation公司Unipol气相法技术工艺生产，己烯-1为共聚单体，宽分子量分布，拥有优异的力学性能和加工性能，以及完美的刚性和韧性的平衡。适用于吹塑生产形状复杂的中空容器，如汽车油箱等产品。 | 大庆石化 |
| 大中空料 | HD5420GA | 0.8（21.6kg） | 0.948 | 25.6 | 765 | 具有优良的刚性，抗蠕变性和韧性，适用于吹塑大型中空容器，如生产220L以上的容器。 | 独山子石化 |
| 大中空料 | DMDA6150 | 5（21.6kg） | 0.953 | 23.3 | 1100 | HDPE大型中空容器专用料，己烯-1为共聚单体，宽分子量分布，拥有优异的力学性能和加工性能，以及完美的刚性和韧性的平衡。特别是具有优异的低熔垂性能，适用于吹塑生产200L以上的中空容器及中空吹塑托盘等产品。 | 大庆石化 |
| 大中空料 | DMDA6152 | 10（21.6kg） | 0.952 | 22.3 | 888 | 拥有优异的力学性能和加工性能，以及完美的刚性和韧性的平衡。可用于吹塑生产200L左右的中空容器（顶部封闭） | 大庆石化 |
| 小中空料 | 5300B | 0.38 | 0.96 | 24 | 520 | 乙烯与丁烯-1共聚中空制品专用料，适于制作25L以下的小型中空容器制品。 | 大庆石化 |
| 小中空料 | DMDB6200 | 32（21.6kg） | 0.954 | 25 | 350 | 小型中空容器，好的ESCR，生产化学品瓶、油品瓶 | 大庆石化 |
| 小中空料 | DMDA6400 | 57（21.6kg） | 0.96 | 30 | 670 | 中小型中空容器，4L水桶专用料，已在农夫山泉得到批量使用。 | 大庆石化 |
| 小中空料 | HD5502XA | 0.25 | 0.954 | 26.8 | 1216 | 吹塑料，30L以下的瓶及容器，可以用于化学品、液体的包装 | 独山子石化 |
| 管材料 | UHXP-4808 | 5.6 | 0.9489 | 24.2 | 723 | PE100级HDPE管材专用料，Unipol气相法技术工艺生产，采用Univation的双组分双峰催化剂体系、己烯共聚，品拥有优异的力学性能和加工性能，以及良好的抗快速及慢速开裂性能，产品性能完全满足PE100等级的输水管线和燃气管线的生产和使用要求，特别是该产品具有超低熔垂性能，适合大口径PE100管材的生产 | 独山子石化 |
| 管材料 | UHXP-4806 | 6（21.6kg） | 0.951 | 22.1 | 997 | PE100级HDPE管材专用料，Unipol气相法技术工艺生产，采用Univation的双组分双峰催化剂体系、己烯共聚，品拥有优异的力学性能和加工性能，以及良好的抗快速及慢速开裂性能，产品性能完全满足PE100等级的输水管线和燃气管线的生产和使用要求，特别是该产品具有超低熔垂性能，适合大口径PE101管材的生产 | 大庆石化 |
| 管材料 | JHMGC100S | 0.22（5kg） | 0.95 | 22.8 | 717 | PE100级HDPE管材专用料，赫斯特淤浆法技术工艺生产，双峰分布、丁烯共聚，拥有优异的力学性能和加工性能，以及良好的抗熔垂性能，产品性能完全满足PE100等级的输水管线和燃气管线的生产和使用要求。 | 吉林石化 |
| 管材料 | JHMGC100SLS | 0.20（5kg） | 0.949 | 22 | 741 | PE100级HDPE管材专用料，赫斯特淤浆法技术工艺生产，双峰分布、丁烯共聚，拥有优异的力学性能和加工性能，以及良好的抗熔垂性能，产品性能完全满足PE101等级的输水管线和燃气管线的生产和使用要求。 | 吉林石化 |
| 管材料 | FHMCRP100N | 0.21（5kg） | 0.949 | 22 | 744 | PE100级HDPE管材专用料，赫斯特淤浆法技术工艺生产，双峰分布、丁烯共聚，拥有优异的力学性能和加工性能，以及良好的抗熔垂性能，产品性能完全满足PE102等级的输水管线和燃气管线的生产和使用要求。 | 抚顺石化 |
| 管材料 | HMCRP100N | 0.214（5kg） | 0.949 | 22.7 | 600 | PE100级HDPE管材专用料，赫斯特淤浆法技术工艺生产，双峰分布、丁烯共聚，拥有优异的力学性能和加工性能，以及良好的抗熔垂性能，产品性能完全满足PE103等级的输水管线和燃气管线的生产和使用要求。 | 四川石化 |
| 管材料 | TUB121N3000 | 0.28（5kg） | 0.950 | 22.9 | 815 | PE100级HDPE管材专用料，INEOS公司双环管淤浆法技术工艺生产，双峰分布、丁烯共聚，拥有优异的力学性能和加工性能，以及良好的抗熔垂性能，产品性能完全满足PE100等级的输水管线和燃气管线的生产和使用要求 | 独山子石化 |
| 管材料 | TUB121N3000B | 0.29（5kg） | 0.959 | 22.7 | 649 | TUB121N300的混配料牌号，已获得EXOVA实验室的PE100认证，同时获得PE100+协会认可。各项性能指标完全满足燃气管材的各项指标要求，并已进入昆仑燃气公司燃气管材原料推荐名单。 | 独山子石化 |
| 管材料 | JHMGC100IM | 0.29（5kg） | 0.949 | 23 | 650 | PE100级管件料，具有良好的流动性，和尺寸稳定性，同时保持PE100级管材料优异的力学性能，适用于PE100级管材配套管件。 | 吉林石化 |
| 管材料 | TUB121N3000M | 0.35（5kg） | 0.951 | 23.0 | 760 | PE100级管件料，具有良好的流动性，光洁度和尺寸稳定性，同时保持PE100级管材料优异的力学性能，适用于PE100级管材配套管件。已通过PE100级认证 | 独山子石化 |
| 管材料 | TUB121N3001MB | 0.35（5kg） | 0.951 | 23.0 | 760 | PE100级管件混配料，具有良好的流动性，光洁度和尺寸稳定性，同时保持PE100级管材料优异的力学性能，适用于PE100级管材配套管件。已通过PE100级认证 | 独山子石化 |
| 管材料 | DGDB-2480 | 11（21.6kg） | 0.946 | 21.5 | 390 | PE80级管材料，用于大口径管材，供水及下水道管材，化学品管线等 | 大庆石化或 兰州石化 |
| 管材料 | DGDZ-2400 | 12 | 0.942 | 20.4 | 915 | PE80级管材料，用于水管，煤气管等耐压管材。 | 独山子石化 |
| 管材料 | DQDN3711 | 0.7 | 0.938 | 17.1 | 670 | PERTⅠ型管材料，具有优异的加工性能与耐热蠕变性能，以及优异的耐环境应力开裂性能，适用于地暖管的生产。已通过国家8760小时试验认证 | 大庆石化 |
| 管材料 | DP800 | 0.67 | 0.938 | 14.6 | 351 | PERTⅠ型管材料，Dupont公司溶液法技术工艺生产，采用辛烯-1为共聚单体，宽分子量分布。拥有优异的加工性能与耐热性能，以及优异的耐环境应力开裂性能，适用于地暖管的生产。已通过国家8760小时试验认证 | 抚顺石化 |
| 管材料 | L5050 | 0.5 | 0.947 | 20.7 | 624 | PERT-Ⅱ型管材料，具有良好的加工性能和热性能以及刚性，适用于热力输送管道、家装热水管道系统 | 兰州石化 |
| 管材料 | HD4801EX | 10（21.6kg） | 0.948 | 25.6 | 765 | PE63级管材料用于生产工业管材、水管线 | 独山子石化 |
| 注塑料 | DMDA8008 | 7.1 | 0.955 | 29.9 | 922 | 具有较高的抗冲击强度与良好的加工性能，用于周转箱、筐、托盘等 | 独山子石化或 大庆石化或 兰州石化 |
| 注塑料 | 2200J | 4.7 | 0.964 | 24.3 | 294 | 制作工业包装箱、水果采集箱、鱼筐、文件箱和浴盆等 | 大庆石化 |
| 注塑料 | JHC7260 | 7.44 | 0.956 | 25.8 | 745 | 具有较高的抗冲击强度与良好的加工性能，用于周转箱、筐、托盘等 | 吉林石化 |
| 注塑料 | HC7260 | 7.08 | 0.957 | 24.4 | 420 |  | 抚顺石化 |
| 注塑料 | DMDA8920 | 19.4 | 0.96 | 29.8 | 95 | 具有良好的流动性，适用于生产薄壁注塑制品、家用器皿等 | 独山子石化 |
| 注塑料 | 2911/FS | 19.5 | 0.96 | 21.8 | 116 | 具有良好的流动性能，适用于生产薄壁注塑制品、家用器皿等。也可用于纺丝。 | 抚顺石化 |
| 薄膜料 | DGDB6097 | 10（21.6kg） | 0.948 | 22.5 | 561 | 己烯-1共聚产品，宽分子量分布，具有良好物理机械性能和加工性能，适用于生产各种包装膜、购物袋和手提袋等 | 大庆石化或 兰州石化 |
| 薄膜料 | DQTG3912 | 12（21.6） | 0.936 | 16.5 |  | 土工膜专用料，己烯-1共聚产品，宽分子量分布，具有良好物理机械性能和加工性能，适用于宽幅土工膜的生产。 | 大庆石化 |
| 薄膜料 | DGDX6095 | 10.3 | 0.952 | 27.4 | 784 | 丁烯-1共聚产品，宽分子量分布，具有良好物理机械性能和加工性能，适用于生产各种包装膜、购物袋和手提袋等 | 独山子石化或 兰州石化 |
| 薄膜料 | FHM9455F1 | 0.2（5kg） | 0.955 | 27.8 | 615 | 双峰分布，丁烯共聚，具有良好的力学性能，适用于购物袋、手提袋、包装膜 | 抚顺石化 |
| 薄膜料 | HM9455F1 | 0.217（5kg） | 0.957 | 28.2 | 530 |  | 四川石化 |
| 瓶盖料 | FHP5050 | 3.0 | 0.952 | 24.0 | 620 | 具有良好的加工性能，无异味，适用于各类瓶装饮用水的瓶盖。产品目前已获得娃哈哈、康师傅、农夫山泉等知名企业的认可 | 抚顺石化 |
| 氯化聚乙烯专用树脂 | 规格牌号 | 熔体流动 速率，g/10min | 筛分＜63μm，% | 筛分≥500μm，% | 筛分≥125μm～＜250μm，% | 筛分≥125μm～＜315μm，% |  |

| 线性低密度聚乙烯树脂（LLDPE） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 产品牌号 | 熔体流动速率 | 密度 | 拉伸屈服应力 | 拉伸断裂标称应变 | 典型用途 | 生产企业 |
| 单位 |  | g/10min | （g/cm3) | （MPa） | % |  |  |
| 薄膜料 | DFDA7042 | 1.9-2.1 | 0.920 | 9.5 | 650 | 最普遍使用的LLDPE产品，具有优良的加工性能，易于开口，适用于吹塑各种日用包装膜、农膜、内衬袋等。含适量开口爽滑剂。 | 大庆石化 吉林石化 兰州石化 抚顺石化 独山子石化 四川石化 独山子石化 |
| 薄膜料 | DFDA7042N | 1.9-2.1 | 0.920 | 9.5 | 650 | 未添加开口剂及爽滑剂，适用于生产多层复合包装膜、拉伸缠绕膜、以及要求薄膜具有一定粘性的薄膜制品如保鲜膜等产品。 | 大庆石化 吉林石化 兰州石化 抚顺石化 独山子石化 四川石化 独山子石化 |
| 薄膜料 | DFDA7042H | 1.9-2.1 | 0.920 | 9.5 | 600 | 高爽滑性的7042产品，添加足量爽滑剂，薄膜表面摩擦力低，适用高速包装膜，及高开口性薄膜。 | 大庆石化或 兰州石化 |
| 薄膜料 | DFDC7050 | 2.0 | 0.920 | 9.6 | 600 | 高爽滑性的7043产品，添加足量爽滑剂，薄膜表面摩擦力低，适用高速包装膜，及高开口性薄膜。 | 抚顺石化 |
| 薄膜料 | DFDA7047 | 0.9-1.1 | 0.918-0.921 | 9.8 | 650 | 具有良好的加工性能，以及力学性能，适用于重载膜、大棚膜、内衬袋等。 | 兰州石化或 抚顺石化或 吉林石化 |
| 薄膜料 | DFDA9047 | 0.9-1.1 | 0.918-0.921 | 9.8 | 650 | 具有良好的加工性能，以及力学性能，适用于重载膜、大棚膜、内衬袋等。 | 大庆石化 |
| 薄膜料 | 0209AA | 1.0 | 0.920 | 10.2 | 700 | 具有高爽滑、抗粘连、易开口，以及力学性能，适用于吹塑适用于重载膜、大棚膜、内衬袋等。 | 独山子石化 |
| 注塑料 | DNDA8320 | 19-20 | 0.925 | 9.5 | 500 | 高流动性注塑料，具有良好的流动性，适用于家用器皿、垃圾桶、玩具、薄壁制品，也可用于改性料的生产。 | 大庆石化 抚顺石化 独山子石化 四川石化 |
| 茂金属 | HPR18H10AX | 1.0 | 0.918 | 11.5 | 600 | 具有极好的机械强度和抗穿刺性能，适用于吹塑重载膜、大棚膜、缠绕膜等。（高性能茂金属产品） | 独山子石化 |
| 茂金属 | EZP2010HA | 1.0 | 0.920 | 11.0 | 410 | 具有良好的加工适应性，以及优异的力学性能和抗穿刺性能，适用于加工功能性大棚膜、以及重载膜等。（易加工茂金属产品） | 独山子石化 |
| 己烯共聚线性 | DFDA7028 | 1.0 | 0.920 | 24.0 | 880 | 己烯共聚的LLDPE产品，具有优异的力学性能，透明性，以及良好的加工性能，适用于加工功能性大棚膜、以及重载膜等。 | 独山子石化 |

| 线性低密度聚乙烯树脂（LLDPE） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 产品牌号 | 熔体流动速率 | 密度 | 拉伸屈服应力 | 拉伸断裂标称应变 | 典型用途 | 生产企业 |
| 单位 |  | g/10min | （g/cm3) | （MPa） | % |  |  |
| 通用薄膜料 | 18D | 1.7 | 0.920 | 12.1 | 70 | 添加了开口剂及爽滑剂，开口性较好，加工性能稳定，适于生产农膜及各种通用膜、包装膜等。 | 大庆石化 |
| 通用薄膜料 | 18DO | 1.7 | 0.920 | 11.6 | 70 | 未添加开口剂及爽滑剂，加工性能稳定，适用于吹塑包装膜、发泡制品以及淋膜制品等。 | 大庆石化 |
| 通用薄膜料 | 2426H | 2.0 | 0.923 | 11.0 | 95 | 添加开口剂及爽滑剂，易于开口，通用薄膜料，广泛的用于生产各种需要开口或爽滑的薄膜制品，如包装膜、农膜、大棚膜、物流袋等。 | 大庆石化、兰州石化 |
| 通用薄膜料 | 2420H | 2.0 | 0.923 | 11.0 | 95 | 未添加开口剂及爽滑剂，较适合生产发泡珍珠棉制品，普通包装膜、层压膜及收缩膜等。也可用于15KV电缆绝缘料的生产 | 大庆石化或 兰州石化 |
| 通用薄膜料 | 2426K | 3.9 | 0.923 | 10.5 | 105 | 添加开口剂及爽滑剂，易于开口，较适合生产需要开口或爽滑的薄膜制品，用于包装膜、高透明薄膜、家用品等。 | 大庆石化或 兰州石化 |
| 重包膜料 | 1810D | 0.3 | 0.918 | 15.0 | 525 | 添加开口剂及爽滑剂，用于管道涂层、同轴电缆绝缘层、重包装袋等，同时具有良好的透明性，适用于生产收缩薄膜、重包装膜、大棚膜等。 | 兰州石化 |
| 重包膜料 | 2420D | 0.3 | 0.923 | 13.7 | 445 | 未添加开口剂及爽滑剂，用于管道涂层、同轴电缆绝缘层、重包装袋等，同时具有良好的透明性，适用于生产收缩薄膜、重包装膜、大棚膜等。 | 大庆石化或 兰州石化 |
| 重包膜料 | 2426F | 0.7 | 0.924 | 12.5 | 550 | 添加开口剂及爽滑剂，易于开口，适于生产农用大棚膜、重包装膜、卫生用膜等。 | 大庆石化或 兰州石化 |
| 重包膜料 | 2420F | 0.7 | 0.924 | 12.5 | 550 | 未添加开口剂及爽滑剂，适于生产重包装膜、缠绕膜及卫生膜等。 | 大庆石化或 兰州石化 |
| 电缆料 | 2240H | 1.9 | 0.922 | 10.5 | 530 | 未添加开口剂及爽滑剂，较适合生产适用于35KV电缆绝缘层及各种电缆的护套等。 | 兰州石化 |
| 涂敷料 | 18G | 6.9 | 0.918 | 10.6 | 531 | 涂敷专用树脂，主要用于各种涂层，如编织袋及牛皮纸袋的内涂层等。 | 兰州石化 |

| 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂（ABS） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 产品牌号 | 熔体流动速率 | 悬臂梁冲击强度 | 拉伸强度 | 弯曲模量 | 弯曲弹性模量 | 维卡软化点 | 黄色指数 | 白度 | 典型用途 | 生产企业 |
| 单位 |  | g/10min | KJ/m2 | （MPa） | （MPa） |  | ℃ |  |  |  |  |
| 通用级 | 0215A | 21 | 20 | 47 | 81 | 2700 | 97 | 23.5 | 61.5 | 中冲击、高刚性、适用于家电、电子、办公室用品、玩具 | 吉林石化 |
| 通用级 | 0215A(SQ) | 22 | 20 | 47 | 79 | 2700 | 97 | 22 | 63 | 中冲击、高刚性、适用于家电、电子、办公室用品、玩具 | 吉林石化 |
| 通用级 | 0215H | 21 | 24 | 45 | 77 | 2500 | 95 | 21.5 | 63.5 | 白色家电专用料，具有良好的冲击性能和刚性平衡，均匀的色度表现，适用于空调、电视等白色家电产品 | 吉林石化 |
| 通用级 | GE150 | 22 | 20 | 46 | 78 | 2700 | 95 | 26.5 | 57 | 中等冲击、适用于家电、小家电、鞋靴、玩具 | 吉林石化 |
| 通用级 | 750A | 30.5 | 167（J/M) | 42 | 60 | 1900 | 78 （热变形温度） | 26.6 | 58 | 具有良好的流动性，高光泽，适用于家电、电子、办公室用品、玩具、头盔等 | 大庆石化 |
| 通用级 | 750A(SQ) | 30.5 | 167（J/M) | 42 | 60 | 1900 | 78 （热变形温度） | 26.7 | 59 | 具有良好的流动性，高光泽，适用于家电、电子、办公室用品、玩具、头盔等 | 大庆石化 |
| 专用料 | PT151 | 20 | 24 | 45 | 76 | 2400 | 94 | 23.5 | 61.5 | 良好的成型和喷涂性能，适用于摩托车、电动自行车的电镀配件 | 吉林石化 |
| 专用料 | H816 | 17 | 30 | 40 | 70 | 2000 | 94 | 23.6 | 61.6 | 高冲击性能，适用于鞋跟、头盔、纺织用线轴等 | 吉林石化 |
| 专用料 | GE100 | 35 | 16 | 43 | 68 | 2400 | 95 | 21.5 | 63.5 | 黑色高光专用料，良好的流动性和光泽度，适用于液晶电视外壳等 | 吉林石化 |
| 专用料 | GE200 | 25 | 19 | 43 | 67 | 2400 | 95 | 26.5 | 57 | 中冲击性能的黑色高光料，家用电脑等外壳和底座 | 吉林石化 |

| 聚苯乙烯树脂（PS） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品牌号 | 熔体流动速率（5kg） | 拉伸强度 | 简支梁冲击强度 | 维卡软化点 | 黄色指数 | 典型用途 | 生产企业 |
| 单位 | g/10min | （MPa） | KJ/m2 | ℃ |  |  |  |
| GPPS-500 | 5 | 44 | 1.5 | 99.5 | -15-0 | 通用PS产品，具有良好的流动性、高耐热性，适用于医药包装、实验室试验物品、化妆品包装、绝缘、电器包装、CD盒、照明器材、无线电部件、显示器等领域。 | 独山子石化 |
| GPPS-500 | 5 | 44 | 1.5 | 99.5 | -8-0 | 通用PS产品，具有良好的流动性、高耐热性，适用于医药包装、实验室试验物品、化妆品包装、绝缘、电器包装、CD盒、照明器材、无线电部件、显示器等领域。 | 独山子石化 |
| HIE | 3 | 30 | 13 | 84 | ≤19 | 高抗冲聚苯乙烯，适用于视频包装、热成型板产品、医药包装、家用物品、玩具以及冰箱部件等领域。 | 独山子石化 |

| 丙烯腈-苯乙烯树脂（SAN） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品牌号 | 熔体流动速率 | 悬臂梁冲击强度 | 拉伸强度 | 弯曲模量 | 弯曲弹性模量 | 维卡软化点 | 黄色指数 | 典型用途 | 生产企业 |
|  | g/10min | KJ/m2 | （MPa） | （MPa） |  | ℃ |  |  |  |
| SAN2437 | 30 (220℃/10KG) | ≥1.8 | ≥73 | ≥134 | 3400 | 99 |  | 通用级SAN树脂，适用于风扇扇叶以及文具 | 吉林石化 |